PRIMO SOLAIO - ISOLAMENTO ALL’INTRADOSSO –ROCKWOOL CEILINGROCK

Campo di impiego: l’isolamento termoacustico di primi solai sarà realizzato con pannelli, rivestiti sul lato a vista con velo minerale privo di finitura estetica denominati, ROCKWOOL CEILINGROCK.

- Descrizione:  pannello rigido in lana di roccia a media densità rivestito su un lato con rivestimento minerale bianco.

- Formato: 1200 x 1000 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 70 kg/m3 secondo UNI EN 1602.

- Classe di reazione al fuoco:  Euroclasse A1,  secondo UNI EN 13501-1;

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1,  secondo UNI EN 13162.

Il prodotto .......… sarà accompagnato da il Rapporto di Classificazione n…................….rilasciato da…………in cui si attesta che la soluzione tecnologica di solaio ivi riportata è caratterizzata da una prestazione di resistenza al fuoco  pari a  …... .

Il prodotto denominato ROCKWOOL CEILINGROCK risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.