COPERTURA A FALDE - ISOLAMENTO CONTINUO ALL’ESTRADOSSO - ROCKWOOL DACHROCK

Campo di impiego: l’isolamento continuo, all’estradosso di coperture a falda inclinata, sarà realizzato con pannelli in lana di roccia ad alta densità denominati ROCKWOOL DACHROCK.

- Descrizione: pannello monodensità non rivestito.

- Formato: (……..x…….) mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,040 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale:

- 156 kg/m3  (per gli spessori 30 e 40 mm), secondo UNI EN 1602

- 148 kg/m3 (per gli spessori da 50 a 160 mm), secondo UNI EN 1602

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

- Caratteristiche meccaniche:

- resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa, secondo UNI EN 826;

- resistenza a compressione (carico concentrato) Fp ≥ 600 kPa, secondo UNI EN 12430;

- resistenza a trazione (senso dello spessore) σmt ≥ 15 kPa, secondo UNI EN 1607.

Il prodotto denominato ROCKWOOL DACHROCK risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i..

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.