ISOLAMENTO A CAPPOTTO –ROCKWOOL FRONTROCK (RP-PT)

Campo di impiego: l’isolamento esterno gli elementi di completamento sarà realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità, specifici per i sistemi termoisolanti a cappotto, denominati ROCKWOOL FRONTROCK (RP-PT).

- Descrizione: pannello rigido non rivestito, caratterizzato da un trattamento termico aggiuntivo che lo rende idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno

- Formato: 1000 x 600 mm e spessore: (…….) mm

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10° C: λD= 0,039 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939

- Densità media:

  - 165 kg/m3 (per lo spessore 30 mm), secondo UNI EN 1602

  - 135 kg/m3 (per spessori ≥ 40 mm), secondo UNI EN 1602

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 13162

- Caratteristiche meccaniche:

  - resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 40 kPa, secondo UNI EN 826;

  - resistenza a trazione (senso dello spessore) σmt ≥ 15 kPa, secondo UNI EN 1607.

Il prodotto denominato ROCKWOOL FRONTROCK (RP-PT) risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.