PARETI DIVISORE IN LATERIZIO - ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE – ROCKWOOL ROCKACIER B SOUDABLE

Campo di impiego: l’isolamento in intercapedine delle pareti divisorie in laterizi sarà realizzato con pannelli in lana di roccia rigidi denominati ROCKWOOL ROCKACIER B SOUDABLE.

- Descrizione: pannello ad alta densità rivestito su un lato da uno strato di bitume provvisto in superficie di un film di polipropilene termofusibile.

- Formato: 1200 x 1000 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,039 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale:

- 157 kg/m3  (per lo spessore 40 mm), secondo UNI EN 1602

- 135 kg/m3 (per gli spessori da 50 a 80 mm), secondo UNI EN 1602

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162. Il valore della resistenza alla diffusione di vapore è riferito alla sola lana di roccia al netto dello strato di bitume.

Il prodotto .......… sarà accompagnato da certificato n…................…. rilasciato dall’istituto............................, in cui si attesta che la soluzione di partizione ivi riportata è caratterizzata un valore di Rw pari a …...dB.

Il prodotto denominato ROCKWOOL ROCKACIER B SOUDABLE risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i..

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.