PARETI DIVISORIE CON STRUTTURA A TELAIO IN LEGNO- ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE –ROCKWOOL TIMBEROCK

Campo di impiego: l’isolamento di pareti divisorie con struttura a telaio in legno sarà realizzato con pannelli in lana di roccia rigidi non rivestiti a media densità denominati ROCKWOOL TIMBEROCK.

Descrizione: pannello rigido di media densità non rivestito

- Formato: 1200 x (......) mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,033 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 70 kg/m3  secondo UNI EN 1602

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Il prodotto denominato ROCKWOOL TIMBEROCK risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.