FACCIATE VENTILATE – ROCKWOOL VENTIROCK DUO

Campo di impiego: l’isolamento di facciate ventilate sarà realizzato con pannelli in lana di roccia rigidi denominati ROCKWOOL VENTIROCK DUO

_

- Descrizione: pannello nudo a doppia densità.

- Formato: 1000 x 600 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: circa 70 kg/m3 (strato superficiale circa 115 kg/m3, corpo del pannello circa 40 kg/m3), secondo UNI EN 1602.

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

N.B. Il prodotto correttamente installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da una marchiatura, rivolto verso l’esterno.

Il prodotto denominato ROCKWOOL VENTIROCK DUO risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.