**Rivestimento a cappotto REDArt® su legno mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità Frontrock Max Plus di spessore ... cm (tassellato) con finitura Siliconica**

Rivestimento isolante termoacustico a cappotto completo di strato di finitura superficiale a vista applicato sul lato esterno del supporto in legno.

Prima di iniziare la posa del sistema a cappotto sarà necessario eseguire un controllo del supporto sul quale verrà installato, verifi­cando l’idoneità della superficie e l’assenza di crepe e polvere, oltre alla consistenza del materiale. Nel caso in cui il supporto non ri­sultasse adeguato bisognerà procedere con interventi specifici per rendere la superficie idonea per la posa del cappotto.

Una volta controllato lo stato del supporto bisognerà posizionare in bolla i profili di partenza ad un’adeguata distanza da terra. Fissare i profili di partenza con adeguati fissaggi in funzione della tipologia di supporto considerata e con una distanza massima tra i punti di fissaggio di 30 cm. I profili di partenza andranno collocati ad una corretta distanza tra loro che tenga conto delle dilatazioni termiche che si potrebbero generare in caso di contatto diretto.

L’installazione di REDArt su legno tramite fissaggio meccanico è prevista nel caso di edifici con altezza non superiore a 9 m e spes­sore di isolante pari o inferiore a 160 mm. La posa dei pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Frontrock Max Plus avverà per mezzo dei REDArt tasselli per legno (lunghezza da valutare in funzione dello spessore dell’iso­lante) e comunque specifici per il tipo di supporto, in numero non inferiore a 4-6 tasselli per pannello su struttura a telaio (Timber frame) e in numero non inferiore a 5 tasselli per pannello su strut­tura in CLT (vedere gli schemi riportati all’interno della documentazione ROCKWOOL). Lo schema di tassellatura, nel caso serva incrementare il numero di tasselli, dovrà essere valutato specificatamente. Il numero dei tasselli deve comunque essere definito mediante un calcolo statico che consi­deri l’ubicazione dell’edificio e l’area interessata, così come la zona eolica e il grado di esposizione dell’edificio. Il pannello Frontrock Max Plus correttamente installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto verso l’esterno.

Nel caso di supporto a telaio (Timber frame), al di sotto del tavolato esterno, è consigliabile prevedere almeno due montanti in legno sotto ogni pannello. L’esatta disposizione dei pannelli e dei relativi fissaggi va valutata in fase progettuale e di montaggio, al fine di ga­rantire la corretta profondità di posa prevista dalla scheda tecnica del tassello utilizzato.

È inoltre possibile utilizzare una rondella supplementare del dia­metro Ø90 mm. In alternativa alla rondella supplementare, è di­sponibile per alcuni spessori di isolante, in combinazione con il tassello, la rondella per doppia densità, con il copritassello in lana di roccia, che viene utilizzata per edifici ad elevate prestazioni al fine di controllare l’incidenza del ponte termico ed è stata appositamente studiata per essere usata in combinazione con i pannelli a doppia densità.

I pannelli ROCKWOOL Frontrock Max Plus dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

* Conduttività termica dichiarata λD pari a 0,035 W/mk secondo UNI EN 12667, 12939
* Densità ρ= 78 kg/m3 circa (120/70) secondo UNI EN 1602, i pannelli a doppia densità sono caratterizzati da uno strato superficiale più denso (e quindi più rigido), questo in presenza di un carico concentrato migliora il comportamento meccanico del pannello ripartendo il carico su una porzione di superficie più ampia che quindi risulta meno sollecitata.
* Classe di reazione al fuoco: A1 secondo UNI EN 13501-1
* Resistenza alla diffusione al vapore acqueo: µ= 1 secondo UNI EN 13162
* Resistenza a compressione (carico distribuito): σ10 ≥ 15 kPa secondo UNI EN 826
* Resistenza a trazione (nel senso dello spessore): σmt ≥ 7,5 kPa secondo UNI EN 1607

La rasatura superficiale dei panelli isolanti sarà effettuata mediante utilizzo di un’idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a due riprese con REDArt Rasante Plus o REDArt Rasante Casa a base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di armatura REDArt rete standard in fibra di vetro antialcalina con maglia 3,5x3,8 mm e densità di 160 g/m2 che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dello spessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone ondulate, sporgenze o grumi.

La finitura REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria .... mm sarà preceduta dalla stesura del REDArt Fissativo per finitura ai Siliconi.

L’applicazione del cappotto dovrà essere eseguita a regola d’arte.

Per tutte le fasi di lavorazione bi­sognerà controllare attentamente le condizioni meteorologiche per garantire una corretta asciugatura delle componenti considerate.

La posa del sistema REDArt prevede l’utilizzo di opportuni accessori di seguito elencati:

* Profilo di partenza: profilo con gocciolatoio adatto a pannelli isolanti in lana di roccia di diverso spessore.
* Profilo per spigolo orizzontale con rete: profilo in PVC con gocciolatoio da usare sulle architravi delle finestre.
* Profilo per spigolo verticale con rete: profilo in PVC, da utilizzare in corrispondenza di tutti gli angoli
* Pannelli isolanti rigidi in lana di roccia ad alta densità Frontrock (RP-PT) specificatamente concepiti per sistemi di isolamento a cappotto come completamento (spallette, serramenti, ecc…): densità ρ= ------- Kg/m3 , classe di reazione al fuoco A1, conducibilità termica λ= 0,039 W/mK, coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo µ=1, formato ----------------, spessore -------mm.

Per ogni dubbio su prodotti, consumi, messa in opera, tempi di applicazione ed asciugatura rinviamo all’apposita sezione REDArt presente sul sito www.rockwool.it.

L’applicazione del sistema sarà effettuata in conformità alle schede tecniche e alla documentazione ROCKWOOL.